附件5

2022年清远市第三季度混凝土原材料(水泥)质量检测情况统计表

| 序号 | 混凝土生产企业 | 样品 | 检测类别 | 总组数 | 合格数 | 不合格数 | 合格率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清远市合展混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 11 | 11 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 2 | 清远市砼业混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 9 | 9 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 3 | 清远市威信混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 10 | 10 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 4 | 清远市新鸿基混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 1 | 1 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 5 | 清远市清新区恒基混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 9 | 9 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 6 | 清远市清新区恒益混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 5 | 5 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 7 | 清远市新正混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 4 | 4 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 8 | 清远市禹通混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 4 | 4 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 9 | 清远市中交三公局盛达建设有限公司 | 水泥 | 送检 | 2 | 2 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 10 | 清远键发混凝土公司 | 水泥 | 送检 | 11 | 11 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 11 | 清远市科俊混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 11 | 11 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 12 | 清远市联兴混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 7 | 7 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 13 | 连州市合创混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 1 | 1 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 14 | 连州市祥友混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 2 | 2 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 15 | 阳山县凯诚混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 2 | 2 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 16 | 清远市清新区恒业混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 1 | 1 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 17 | 连山壮族瑶族自治县远粤混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 1 | 1 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | 1 | 1 |  | 100% |  |
| 18 | 佛冈县诚康商品混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 1 | 1 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 19 | 连州市泓晟商品混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 1 |  | 1 | 0% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 20 | 连州市金基混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 21 | 连州市润科混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 2 | 2 |  | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |

注：1.样品是指水泥、砂、石、粉煤灰、减水剂等，分类填表；

数据来源于清远市建设工程质量检测站有限公司。