附件18

清远市市场监督管理局危险化学品包装物

产品质量监督抽查实施细则（2023年）

一、抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽样数量：

| 序号 | 产品种类 | 产品名称 |  |  |  | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | 钢 桶 | 闭口钢桶 |  |  | 18个 | 9个 | 9个 |
|  |  |  | 全开口钢桶 |  |  | 12个 | 6个 | 6个 |
|  |  | 黄磷包装钢桶 |  |  |  | 12个 | 6个 | 6个 |
|  |  | 固碱钢桶 |  |  |  | 12个 | 6个 | 6个 |
|  |  | 一次性（重复性）电石包装钢桶 |  |  |  | 24个 | 12个 | 12个 |
| 2 | 金属桶罐 | 钢提桶 |  |  |  | 18个 | 9个 | 9个 |
|  |  | 方桶 |  |  |  | 30个 | 15个 | 15个 |
|  |  | 工业用薄钢板圆罐 |  |  |  | 30个 | 15个 | 15个 |
|  |  | 方罐与扁圆罐 |  |  |  | 50个 | 25个 | 25个 |
|  |  | 钢质手提罐 |  |  |  | 24个 | 12个 | 12个 |
| 3 | 气雾剂包装 | 气雾罐 |  | 铁质 |  | 80个 | 40个 | 40个 |
|  |  |  |  | 铝质 |  | 80个 | 40个 | 40个 |
|  |  | 气雾阀 |  |  |  | 200个 | 100个 | 100个 |
| 4 | 塑料包装 | 危险品包装用塑料桶（罐） |  |  | 闭口型 | 30只 | 15只 | 15只 |
|  |  |  |  |  | 开口型 | 18只 | 9只 | 9只 |
| 5 | 复合包装 | 复合式中型散装容器 |  |  |  | 18个 | 9个 | 9个 |
|  |  | 钢塑复合桶 |  |  |  | 30个 | 15个 | 15个 |

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

需配封闭器才能检验的产品，检验样品和备用样品应包含封闭器，封闭器可装配在产品上或单独包装。封闭器装配在产品上的样品,封条应加封在封闭器和产品的结合部位，封闭器单独包装的应在其包装上加封封条。

其他需要注明的产品信息内容：

| 序号 | 产品种类 | 产品名称 | 应提供的其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | 钢桶 | 级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）、拟装物密度、单件包装件毛重 |
| 2 | 金属桶罐 | 钢提桶 | 注明级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）、拟装液体密度大于1.2g/cm3时应标注拟装物密度 |
|  |  | 工业用薄钢板圆罐 | 注明级别（Ⅰ级、Ⅱ级）、单件包装件毛重 |
|  |  | 方罐与扁圆罐 | 注明级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）、内装液体密度大于1.2g/cm3时应标注内装物密度 |
|  |  | 钢质手提罐 | 注明级别（Ⅰ级、Ⅱ级）、拟装液体密度大于1.2g/cm3时应标注拟装物密度 单件罐注入公称容量拟装物后的质量 |
| 3 | 气雾剂包装 | 气雾罐 | 铁质气雾罐需标注：普通罐或高压罐 |
| 4 | 塑料包装 | 危险品包装用塑料桶（罐） | 级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）、单件包装件毛重、拟装相对密度（d）超过1.2的液体物质时应标注拟装物相对密度 |
| 3 | 复合包装 | 钢塑复合桶 | 注明级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）、拟装液体密度大于1.2g/cm3时应标注拟装物密度 |
|  |  | 复合式中型散装容器 | 注明级别（Ⅱ级、Ⅲ级）、拟装液体密度大于1.2g/cm3时应标注拟装物密度 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）钢桶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气密试验c | GB/T 325.1-2018 | GB/T 17344-1998 | ● |  |
| 2 | 液压试验c |  | GB/T 325.1-2018(I级250kPa,Ⅱ、Ⅲ级100kPa) | ● |  |
| 3 | 跌落高度 |  | GB/T 4857.3-2008 堆码高度3m，堆码时间24h | ● |  |
| 4 | 堆码试验 |  | GB/T 4857.5-1992 GB/T 325.1-2018 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c闭口钢桶做此项检验。 |  |  |  |  |  |

（二）黄磷钢桶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气密试验 | GB 16473-1996 | GB/T 17344-1998 试验压力50kPa，保压时间5min | ● |  |
| 2 | 液压试验 |  | GB/T 325.1-2018 试验压力250kPa，保压时间5min | ● |  |
| 3 | 堆码试验 |  | GB/T 4857.3-2008 堆码质量2400kg,堆码时间24h | ● |  |
| 4 | 跌落试验 |  | GB/T 4857.5-1992 跌落高度2.7m | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

（三） 固碱钢桶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 堆码试验 | GB/T 15915-2007 | GB/T 4857.3-2008 盛装200kg固碱，负载17.6kN，堆码时间24h. | ● |  |
| 2 | 跌落试验 |  | GB/T 4857.5-1992 盛装200kg固碱，跌落高度1.2m | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

（四）一次性（重复性）使用电石包装钢桶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气密试验 | GB/T 14492-2008 GB/T 15956-2008 | GB/T 14492-2008 GB/T 15956-2008 GB/T 17344-1998 试验压力20kPa,保压时间5min | ● |  |
| 2 | 跌落试验 |  | GB/T 14492-2008 GB/T 15956-2008 GB/T 4857.5-1992 跌落高度：1.2m | ● |  |
| 3 | 堆码试验 |  | GB/T 14492-2008 GB/T 15956-2008 GB/T 4857.3-2008 堆码高度:3m,堆码时间24h | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

（五）钢提桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气密性能 | GB/T 13252-2008 | GB/T 17344-1998 试验压力30kPa,保压时间5min(Ⅰ级) 试验压力20kPa,保压时间5min(Ⅱ、Ⅲ级) | ● |  |
| 2 | 耐液压性 |  | GB/T 13252-2008 试验压力250kPa,保压时间5min(Ⅰ级) 试验压力100kPa,保压时间5min(Ⅱ、Ⅲ级) | ● |  |
| 3 | 耐跌落性 |  | GB/T 4857.5-1992 每只做一碰撞点，跌落高度： Ⅰ级, 1.8m Ⅱ级, 1.2m Ⅲ级，0.8m 内装物：干燥砂（1,2类）、水(3,4类) | ● |  |
| 4 | 耐堆码性 |  | GB/T 4857.3-2008 堆码荷载1250N，堆码时间24h | ● |  |
| 5 | 提梁（环）强度 |  | GB/T 13252-2008 提梁（环）负载600 N，试验时间5min |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

（六）方桶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气密试验 | GB/T 17343-1998 | GB/T 17343-1998 试验压力20kPa, 保压时间5min | ● |  |
| 2 | 液压试验 | GB 12463-2009 | GB 12463-2009 试验压力100kPa，保压时间5min | ● |  |
| 3 | 跌落试验 |  | GB 12463-2009 跌落高度1.2m | ● |  |
| 4 | 堆码负载 | GB/T 17343-1998 | GB/T 4857.3-2008 GB/T 17343-1998 堆码时间24h | ● |  |
| 5 | 提环拉力 |  | GB/T 17343-1998 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

（七）工业用薄钢板圆罐

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气密试验 | GB/T 15170-2007 | GB/T 15170-2007 | ● |  |
| 2 | 液压试验 |  | GB/T 15170-2007 | ● |  |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 4857.5-1992 GB/T 15170-2007 | ● |  |
| 4 | 堆码试验 |  | GB/T 4857.3-2008 GB/T 15170-2007 | ● |  |
| 5 | 提梁、提环强度试验 |  | GB/T 15170-2007 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

（八）方罐与扁圆罐

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气密试验 | BB/T 0019-2013 | GB/T 17344-1998 | ● |  |
| 2 | 液压试验 |  | BB/T 0019-2013 | ● |  |
| 3 | 跌落试验 |  | BB/T 0019-2013 | ● |  |
| 4 | 堆码试验 |  | BB/T 0019-2013 GB/T 4857.3-2008 堆码时间24h | ● |  |
| 5 | 提环拉力试验 |  | BB/T 0019-2013 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

（九）钢质手提罐

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气密性能 | BB/T 0064-2013 | GB/T 17344-1998 试验压力30kPa, 保压时间5min（Ⅰ类罐） 试验压力20kPa, 保压时间5min（Ⅱ类罐） | ● |  |
| 2 | 液压性能 |  | BB/T 0064-2013 试验压力250kPa, 保压时间5min（Ⅰ类罐） 试验压力100kPa, 保压时间5min（Ⅱ类罐） | ● |  |
| 3 | 堆码性能 |  | BB/T 0064-2013 | ● |  |
| 4 | 跌落试验 |  | BB/T 0064-2013 | ● |  |
| 5 | 提手拉力 |  | BB/T 0064-2013 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

（十）气雾罐(铁罐)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 罐口外径 | GB 13042-2008 | GB 13042-2008 |  | ● |
| 2 | 罐口内径 |  |  |  | ● |
| 3 | 罐口接触高度 |  |  |  | ● |
| 4 | 焊缝补涂完整性 |  |  |  | ● |
| 5 | 气密试验 |  |  | ● |  |
| 6 | 变形压力 |  |  | ● |  |
| 7 | 爆破压力 |  |  | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

（十一）气雾罐(铝罐)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 罐口外径 | GB/T 25164-2010 | GB/T 25164-2010 |  | ● |
| 2 | 罐口内径 |  |  |  | ● |
| 3 | 罐口接触高度 |  |  |  | ● |
| 4 | 内涂层完整性（电流值） |  |  |  | ● |
| 5 | 气密试验 |  |  | ● |  |
| 6 | 变形压力 |  |  | ● |  |
| 7 | 爆破压力 |  |  | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

（十二）气雾阀

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 固定盖内直径 | GB/T 17447-2012 | GB/T 17447-2012 |  | ● |
| 2 | 畅通性 |  |  | ● |  |
| 3 | 密封性 |  |  | ● |  |
| 4 | 固定盖耐压性 |  |  | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

（十三）危险品包装用塑料桶（罐）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气密试验 | GB 18191-2008 GB 19160-2008 | GB/T 17344-1998 | ● |  |
| 2 | 液压试验 |  | GB 18191-2008 GB 19160-2008 | ● |  |
| 3 | 堆码试验 |  | GB/T 4857.3-2008 拟装液体： 试验温度40℃, 堆码时间28d 拟装固体： 试验温度常温，堆码时间24h 堆码高度3m | ● |  |
| 4 | 跌落试验 |  | GB/T 4857.5-1992 样品及其内装物前处理温度-18℃， | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

（十四）复合式中型散装容器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 底部提升试验 | GB/T 19161-2016 | GB/T 19161-2016 | ● |  |
| 2 | 顶部提升试验 |  | GB/T 19161-2016 | ● |  |
| 3 | 堆码试验 |  | GB/T 19161-2016 GB/T 4857.3-2008 | ● |  |
| 4 | 气密试验 |  | GB/T 19161-2016 GB/T 17344-1998 | ● |  |
| 5 | 液压试验 |  | GB/T 19161-2016 | ● |  |
| 6 | 跌落试验 |  | GB/T 19161-2016 GB/T 4857.5-1992 | ● |  |
| 7 | 振动试验 |  | GB/T 19161-2016 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

（十五）钢塑复合桶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 跌落试验 | BB/T 0067-2014 | GB 19270-2009 BB/T 0067-2014 | ● |  |
| 2 | 气密试验 |  |  | ● |  |
| 3 | 液压试验 |  |  | ● |  |
| 4 | 堆码试验 |  |  | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 12463-2009 《危险货物运输包装通用技术条件》

GB 13042-2008 《包装容器 铁质气雾罐》

GB 16473-1996 《黄磷包装》

GB 18191-2008 《包装容器 危险品包装用塑料桶》

GB 19160-2008 《包装容器 危险品包装用塑料罐》

GB/T 325.1-2018 《包装容器  钢桶 第1部分:通用技术要求》

GB/T 13252-2008 《包装容器 钢提桶》

GB/T 14492-2008 《一次性使用电石包装钢桶》

GB/T 15170-2007 《包装容器 工业用薄钢板圆罐》

GB/T 15915-2007 《固碱钢桶》

GB/T 15956-2008 《重复性使用电石包装钢桶》

GB/T 17343-1998 《包装容器 方桶》

GB/T 17447-2012 《气雾阀》

GB/T 25164-2010 《包装容器 25.4mm 口径铝气雾罐》

BB/T 0019-2013 《包装容器 方罐与扁圆罐》

BB/T 0064-2013 《包装容器 钢质手提罐》

BB/T 0067-2014 《钢塑复合桶》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

- 检验项目单项判定原则

- 经检验，检验项目符合单项判定原则，判该单项合格。检验项目不符合单项判定原则，判该单项不合格。

（1）钢桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 2 | 液压试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 3 | 跌落试验 | 6 | [ 0 1 ] |
| 4 | 堆码试验 | 3 | [ 0 1 ] |

（2） 黄磷钢桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 2 | 液压试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 3 | 堆码质量 | 3 | [ 0 1 ] |
| 4 | 跌落高度 | 3 | [ 0 1 ] |

（3） 固碱钢桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堆码试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 2 | 跌落试验 | 3 | [ 0 1 ] |

（4） 一次性（重复性）使用电石包装钢桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 2 | 跌落试验 | 6 | [ 0 1 ] |
| 3 | 堆码试验 | 3 | [ 0 1 ] |

（5）钢提桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | 3 | [ 0 1 ] |
| 2 | 耐液压性 | 3 | [ 0 1 ] |
| 3 | 耐跌落性 | 6 | [ 0 1 ] |
| 4 | 耐堆码性 | 3 | [ 0 1 ] |
| 5 | 提梁（环）强度 | 3 | [ 0 1 ] |

（6）方桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 5 | [ 0 1 ] |
| 2 | 液压试验 | 5 | [ 0 1 ] |
| 3 | 跌落试验 | 5 | [ 0 1 ] |
| 4 | 堆码负载 | 5 | [ 0 1 ] |
| 5 | 提环拉力 | 5 | [ 0 1 ] |

（7）工业用薄钢板圆罐单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 2 | 液压试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 3 | 跌落试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 4 | 堆码试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 5 | 提梁、提环强度试验 | 3 | [ 0 1 ] |

（8）方罐与扁圆罐单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 5 | [ 0 1 ] |
| 2 | 液压试验 | 5 | [ 0 1 ] |
| 3 | 跌落试验 | 5 | [ 0 1 ] |
| 4 | 堆码试验 | 5 | [ 0 1 ] |
| 5 | 提环拉力试验 | 5 | [ 0 1 ] |

（9）钢质手提罐单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | 3 | [ 0 1 ] |
| 2 | 液压性能 | 3 | [ 0 1 ] |
| 3 | 堆码性能 | 3 | [ 0 1 ] |
| 4 | 跌落试验 | 6 | [ 0 1 ] |
| 5 | 提手拉力 | 3 | [ 0 1 ] |

（10）气雾罐(铁罐)单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐口外径 | n1=n2=20 | ┏0 2┓ ┗1 2┛ |
| 2 | 罐口内径 | n1=n2=20 | ┏0 2┓ ┗1 2┛ |
| 3 | 罐口接触高度 | n1=n2=20 | ┏0 2┓ ┗1 2┛ |
| 4 | 焊缝补涂完整性 | 8 | [ 0 1 ] |
| 5 | 气密试验 | 13 | [ 0 1 ] |
| 6 | 变形压力 | 13 | [ 0 1 ] |
| 7 | 爆破压力 | 13 | [ 0 1 ] |

（11）气雾罐(铝罐)单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐口外径 | n1=n2=20 | ┏0 2┓ ┗1 2┛ |
| 2 | 罐口内径 | n1=n2=20 | ┏0 2┓ ┗1 2┛ |
| 3 | 罐口接触高度 | n1=n2=20 | ┏0 2┓ ┗1 2┛ |
| 4 | 内涂层完整性（电流值） | 8 | [ 0 1 ] |
| 5 | 气密试验 | 13 | [ 0 1 ] |
| 6 | 变形压力 | 13 | [ 0 1 ] |
| 7 | 爆破压力 | 13 | [ 0 1 ] |

（12）气雾阀单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定盖内直径 | n1=n2=50 | ┏1 3┓ ┗4 5┛ |
| 2 | 畅通性 | 20 | [ 0 1 ] |
| 3 | 密封性 | 20 | [ 0 1 ] |
| 4 | 固定盖耐压性 | 20 | [ 0 1 ] |

（13）危险品包装用塑料桶（罐）单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 2 | 液压试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 3 | 堆码试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 4 | 跌落试验 | 6 | [ 0 1 ] |

（14）复合式中型散装容器单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底部提升试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 2 | 顶部提升试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 3 | 堆码试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 4 | 气密试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 5 | 液压试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 6 | 跌落试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 7 | 振动试验 | 3 | [ 0 1 ] |

（15）钢塑复合桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量 n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跌落试验 | 6 | [ 0 1 ] |
| 2 | 气密试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 4 | 液压试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 5 | 堆码试验 | 3 | [ 0 1 ] |

2、综合判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。