附件5

2021年清远市第三季度混凝土原材料(水泥)质量检测情况统计表

| 序号 | 混凝土生产企业 | 样品 | 检测类别 | 总组数 | 合格数 | 不合格数 | 合格率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清远丰诚混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 3 | 2 | 1 | 67% | 强度不合格 |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 2 | 清远市合展混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 3 | 清远市清晟混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 4 | 清远市清新区恒基混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 3 | 3 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 5 | 清远市清新区恒益混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 2 | 2 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 6 | 清远市清新区荣达混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 2 | 2 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 7 | 清远市砼业混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 8 | 清远市威信混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 9 | 清远市新鸿基混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 5 | 5 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 10 | 清远市禹通混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |

| 11 | 清远市中交三公局盛达建设有限公司 | 水泥 | 送检 | 2 | 1 | 1 | 50% | 强度不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 12 | 清远键发混凝土公司 | 水泥 | 送检 | 5 | 5 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 13 | 清远市联兴混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 14 | 清远市粤鑫新型建筑材料有限公司 | 水泥 | 送检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 15 | 清远市科俊混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 4 | 2 | 2 | 50% | 强度不合格 |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 16 | 阳山县凯诚混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 2 | 2 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |
| 17 | 清远市清新区恒业混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | / | / | / | / |  |

注：1.样品是指水泥、砂、石、粉煤灰、减水剂等，分类填表；

2.数据来源于清远市建设工程质量检测站有限公司。