附件7

2022年清远市第一季度混凝土原材料(石)质量检测情况统计表

| 序号 | 混凝土生产企业 | 样品 | 检测类别 | 总组数 | 合格数 | 不合格数 | 合格率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清远润城混凝土有限公司 | 石 | 送检 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抽检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
| 2 | 清远市合展混凝土有限公司 | 石 | 送检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 3 | 清远市键发混凝土有限公司 | 石 | 送检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 4 | 清远市清新区恒基混凝土有限公司 | 石 | 送检 | 2 | 2 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 5 | 清远市威信混凝土有限公司 | 石 | 送检 | 3 | 3 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
| 6 | 清远市禹通混凝土有限公司 | 石 | 送检 | 3 | 3 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 7 | 清远市清新区恒益混凝土有限公司 | 石 | 送检 | 1 | 0 | 1 | 0% | 找不到级配 |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 8 | 清远市科俊混凝土有限公司 | 石 | 送检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 9 | 阳山县凯诚混凝土有限公司 | 石 | 送检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 10 | 清远市清晟矿业有限公司 | 石 | 送检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |

注：1.样品是指水泥、砂、石、粉煤灰、减水剂等，分类填表；

数据来源于清远市建设工程质量检测站有限公司。